Техническое задание

Поручни-отбойники Горизонт 50374

Наименование объекта закупки

- Доска отбойная, для поручня ГОРИЗОНТ H340, широкая, с контрастной вставкой –          Арт. 50374-1-1K

- Поручень двухуровневый ГОРИЗОНТ H340 – Арт. 50374-50072-4

- Кронштейн для фиксации двухуровневого поручня ГОРИЗОНТ H340- Арт. 50374-2-3

- Кронштейн для фиксации поручня ГОРИЗОНТ H340 – Арт. 50374-5-01

- Угол соединительный для двухуровневого поручня ГОРИЗОНТ H340, универсальный – Арт. 50374-50072-4-4

- Окончание для поручня ГОРИЗОНТ H340, универсальное – Арт. 50374-4-3

- Окончание для двухуровневого поручня ГОРИЗОНТ H340, универсальное– Арт. 50374-50072-4-5

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Технические характеристики

| Описание объектов закупки |
| --- |
| Описание объекта закупки Доска - отбойная | Отбойная доска представляет собой сборное изделие из двух идентичных элементов с контрастной вставкой. Изделие предназначено для защиты стен от повреждений, а также для крепления двухуровневого поручня и обозначения направления движения. |
| Описание объекта закупки Поручень двухуровневый | Изделие представляет собой поручень-отбойник, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения внутри помещения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей. Каркас поручня выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, покрытие-полимерный пластик. |
| Описание объекта закупки Кронштейн для фиксации двухуровневого поручня | Кронштейн представляет собой цельнолитое изделие из твёрдого ПВХ пластика, предназначенное для закрепления двухуровневого поручня на отбойной доске. |
| Описание объекта закупки Кронштейн для фиксации поручня | Изделие представляет собой цельнолитое изделие из твёрдого ПВХ пластика, служащий для крепления доски-отбойной к стене. |
| Описание объекта закупки Угол соединительный для двухуровневого поручня | Изделие представляет собой цельнолитое изделие из твёрдого ПВХ пластика с внутренним радиусом изгиба 40 градусов, внешним радиусом изгиба 77 градусов, обеспечивающий разворот поручня на 90 градусов. |
| Описание объекта закупки Окончание для поручня | Изделие представляет собой цельнолитое изделие из твёрдого ПВХ пластика, предназначенное для травмобезопасного и эстетичного завершения отрезка отбойной доски. |
| Описание объекта закупки Окончание для двухуровневого поручня | Изделие представляет собой цельнолитое изделие из твёрдого ПВХ пластика, предназначенное для травмобезопасного и эстетичного завершения двухуровневых поручней-отбойников. |
| Требования к материалам |
| Требования к материалам доски отбойной | Для обеспечения прочностных характеристик: - доска-отбойная должна быть выполнена промышленным способом из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара; - вставка должна быть выполнена из пластика толщиной не менее 0,5мм. |
| Требования к материалам поручня двухуровневого | С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас поручня должен быть выполнен из алюминиевого сплава АД31-Т6. С целью обеспечения прочностных характеристик, покрытие и комплектующие изделия должны быть выполнены из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам кронштейна для фиксации двухуровневого поручня | С целью обеспечения прочностных характеристик, угол должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам кронштейна для фиксации поручня | С целью обеспечения прочностных характеристик, окончание должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам угла соединительного для двухуровневого поручня | С целью обеспечения прочностных характеристик, окончание должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам окончания для поручня | С целью обеспечения прочностных характеристик, стыковочный элемент должно быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам окончания для двухуровневого поручня | С целью обеспечения прочностных характеристик, окончание должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к конструкции |
| Требование к конструкции доски отбойной | С целью экономии денежных средств на транспортных расходах, конструктивно отбойная доска должна быть выполнена из 2ух отдельных элементов высотой не более 167,5мм, глубиной не более 15мм при стыковке которые образовывали по центру доски паз для контрастной вставки, шириной не менее 52 мм. Паз должен обеспечивать надёжную фиксацию вставки и препятствовать задиранию её краёв. С целью обеспечения безопасности доска-отбойная должна быть изготовлена промышленным способом, иметь скошенные под 50 градусов травмобезопасные края. Доска отбойная должна иметь глянцевую поверхность, обеспечивающую наиболее легкую чистку при эксплуатации конструкции. |
| Требование к конструкции поручня двухуровневого | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств поручень должен быть выполнен на основе алюминиевого каркаса толщиной не менее 1,8мм и пластикового покрытия толщиной не менее 2мм. С целью обеспечения безопасности поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь травмобезопасные окончания. Поручень должен иметь глянцевую поверхность, обеспечивающую наиболее легкую чистку при эксплуатации конструкции. |
| Требования к конструкции кронштейна для фиксации двухуровневого поручня | Кронштейн должен быть выполнен в форме вертикальной полосы высотой не менее 340мм, шириной не менее 60мм, глубиной не менее 80мм с двумя крючками, компенсаторами с обеих сторон и отверстиями для крепления к доске-отбойной в количестве не менее четырех штук. С целю обеспечения надежной стыковки без щелей кронштейна с отбойной доской компенсаторы должны быть не менее 340мм в высоту, не менее 5мм в ширину и не менее 15мм в глубину. Для обеспечения надежного крепления поручней к кронштейну при помощи саморезов на каждом крючке должна быть площадка размерами не менее 11 в высоту, не менее 40мм в ширину и не менее 4мм в глубину. |
| Требования к конструкции кронштейна для фиксации поручня | С целью обеспечения надёжной фиксации поручня к стене размер кронштейна должен быть не менее 331мм в высоту, не менее 40мм в ширину, не менее 13мм в глубину и иметь не менее 4 отверстий для крепления. |
| Требования к конструкции угла соединительного для двухуровневого поручня | С целью обеспечения соединения поручня под углом 90 градусов, соединительный угол должен иметь внутренний радиус изгиба 40 градусов, внешний радиус изгиба 77 градусов. Изделие должно иметь глянцевую поверхность, обеспечивающую наиболее легкую чистку при эксплуатации конструкции. |
| Требования к конструкции окончания для поручня | Универсальное окончание доски-отбойной должно иметь конструкцию, предполагающую присоединение к левому и правому поручню. Изделие должно иметь глянцевую поверхность, обеспечивающую наиболее легкую чистку при эксплуатации конструкции. |
| Требования к конструкции окончания для двухуровневого поручня | Окончание для двухуровневого поручня должно иметь конструкцию, предполагающую присоединение к левому и правому поручню, соответственно его диаметр должен быть не менее 37мм. С целю обеспечения безопасности при эксплуатации универсальное окончание поручня должно быть в виде угла с плавным загибом. Внутренний загиб угла должен быть 40 градусов, внешний 77 градусов. Конструкция окончания должна обеспечивать плотное прилегание при соединении как с левым, так и с правым поручнем. Изделие должно иметь глянцевую поверхность, обеспечивающую наиболее легкую чистку при эксплуатации конструкции. |
| Требования к геометрическим размерам |
| Требования к геометрическим размерам доски отбойной | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры доски-отбойной должны быть не более 340мм по высоте, не более 15мм по глубине. Габаритные размеры вставки должны быть не более 52мм по высоте и не более 8мм по глубине. С целью обеспечения экономии на транспортных услугах, отбойная доска транспортируется в разборном виде хлыстами высотой не более 167,5мм и максимальной длиной не более 3050мм. Длина вставки при транспортировки также не должна превышать 3050мм. |
| Требования к геометрическим размерам поручня двухуровневого | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, диаметр поручня должен быть не менее 38мм. |
| Требования к геометрическим размерам кронштейна для фиксации двухуровневого поручня | С целью обеспечения надёжной, единой конструкции кронштейна с поручнем, геометрический размер кронштейна должен быть не менее 340мм в высоту, не менее 60мм в ширину и не менее 80мм в глубину. |
| Требования к геометрическим размерам кронштейна для фиксации поручня | Кронштейн должен быть изготовлен с учетом конструкции отбойной доски и для надёжной фиксации иметь следующие размеры ВхШхГ: 331х40х13мм. |
| Требования к геометрическим размерам угла соединительного для двухуровневого поручня | С целью надёжного соединения и плотного прилегания без видимых швов и стыков, размер соединительного угла должен быть не менее 37 мм в диаметре. С учетом соединительных элементов его ширина должна быть должна быть менее 123мм, длина не менее 123мм. |
| Требования к геометрическим размерам окончания для поручня | С целью надёжного соединения и плотного прилегания без видимых швов и стыков, размер окончания для поручня должен быть не менее 340мм в высоту и не менее 90мм в глубину. |
| Требования к геометрическим размерам окончания для двухуровневого поручня | Окончание поручня должно быть изготовлено с учетом конструкции поручня, соответственно его диаметр должен быть не менее 37мм. С учетом соединительных элементов его ширина должна быть должна быть менее 77мм, длина не менее 123мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхности |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня к отбойной доске должно осуществляться на двух уровнях при помощи дюбель гвоздей через специальные кронштейны, разработанные с учетом особенности конструкции поручня, выполненные из полимерного пластика в количестве не менее двух штук на 1 м.п. Крепление поручня – отбойника в сборе должно крепиться к стене при помощи дюбель гвоздей посредством специальных кронштейнов, разработанных с учетом особенностей отбойника, выполненные из полимерного пластика в количестве не менее двух штук на 1 м.п. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью информационного обеспечения людей с нарушением органов зрения, с тыльной стороны поручня (со стороны стены) должна быть нанесена тактильная маркировка шрифтом по системе Брайля, каждого дверного проёма, с описанием назначения кабинетов. |
| Требования к цветовому исполнению |
| Требования к цветовому исполнению доски отбойной | В связи соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика отбойник должен быть выполнен в двухцветном, контрастном исполнении. Цвет отбойника должен быть белый, контрастная вставка синего цвета, шириной не более 52мм. |
| Требования к цветовому исполнению поручня двухуровневого | В связи соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика поручни должны быть изготовлены синего цвета. В целях достижения повышения эксплуатационного периода, прокраска полимерной накладки должна быть выполнена в общей массе материала. |
| Требования к цветовому исполнению кронштейна для фиксации двухуровневого поручня | Для обеспечения эстетических свойств, цвет изделия должен быть белым. |
| Требование к цветовому исполнению кронштейна для фиксации поручня | Для обеспечения эстетических свойств, цвет изделия должен быть белым. |
| Требование к цветовому исполнению угла соединительного для двухуровневого поручня | Для обеспечения эстетических свойств, цвет изделия должен быть белым. |
| Требования к цветовому исполнению окончания для поручня | Для обеспечения эстетических свойств, цвет изделия должен быть белым. |
| Требования к цветовому исполнению окончания для двухуровневого поручня | Для обеспечения эстетических свойств, цвет изделия должен быть белым. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Доска отбойная, для поручня ГОРИЗОНТ H340 – 1 шт.

- Паспорт на изделие – 1 шт.

Все комплектующие изделия приобретаются отдельно.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

----------